|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROPIEDADES** | **VALOR** | **UNIDADES** | **RESULTADO CLEEP 1” P.V.C.** |
| EP 417 |  |  |  |
| MATERIAL |  |  |  |
| DIMENSIONES | 24\*7 | mm |  |
| APARIENCIA | CRISTAL |  |  |
| LUMINOSIDAD | 80.90 |  |  |
| DUREZA | 65.00 | Shore D |  |
| TEMPERATURA | 150.00 |  ºC | MÁXIMO |
| ESTABILIDAD TÉRMICA | 29.00 | min |  |
| LONGITUD | 0K |  | Según se solicite |
| DESARROLLO | 10.52 | mt/kg |  |
| ACABADO DE LA EXTRUSIÓN | 0K |  | Según escala |

Para los productos elaborados con P.V.C Rígido

Este documento es expedido de acuerdo con el certificado de calidad de nuestro proveedor

dentro de las especificaciones ofrecidas.